	[image: image2.png]UUUUU





	

	FICHA TÉCNICA

	[image: image1.png]



	

	
	

	
	MANGUERA RYLJET

	
	

	
	

	
	FAMILIA

	
	Mangueras

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


CARACTERÍSTICAS
Mangueras para sistemas contra incendios, especialmente desarrollada para resistir largos períodos de tiempo inactivas sin alteración de sus características. Certificada N por AENOR conforme a las normas UNE-EN 694 y UNE-EN 14540.

Transporte de agua en general

Baldeo con aguas contaminadas
COMPOSICIÓN

Tejido circular sin costuras de poliéster. Construcción plana.

TEMPERATURA DE SERVICIO
De -20ºC a + 80ºC

LONGITUD ESTÁNDAR
60, 30, 20, 15 m.
	Diámetro nominal
	Peso/

metro
	Rollo

30 m.
	Rollo

20 m.
	Rollo

15 m.
	Presión

/rotura
	Prueba
	Trabajo

	mm.
	Pulg.
	gramos
	cm.
	cm.
	cm.
	Kg/cm2
	Kg/cm2
	Kg/cm2

	45
	1 ¾
	150
	36
	30
	25
	45
	20
	15

	70
	2 ¾
	230
	36
	30
	25
	45
	20
	15


